**Musterauschreibungstext TONWERK-KLINKER**

1. **Klinkerriemchen**

Keramische Bekleidung aus Klinkerriemchen 1. Sortierung liefern und exakt nach Zeichnung und Angabe mit zugelassenem Klebemörtel im Floating Buttering-Verfahren verlegen (Kleber auf Rückseite der Riemchen als Kratzspachtelung und auf dem Untergrund mit Zahnspachtelung 10 x 10 mm vollflächig auftragen).

Den Kleber in den Fugen nach Verklebung glattstreichen.

Qualität der Riemchen:

* entsprechend DIN EN 14411: Klasse AIb
* Frostbeständig nach DIN EN ISO 10545-12
* Wasseraufnahme nach DIN ISO 10545-3 < 3%
* Porenvolumen nach DIN EN 18515 > 20 mm³/g
* Porenradienmaximum nach DIN EN 18515 > 0,2 µm
* Verarbeitungsfertig vorgemischte Riemchen, ein Mischen aus verschiedenen Paketen an der Baustelle ist nicht erforderlich
* Werksseitig vorgeknackte, vereinzelte Riemchen, ein Spalten/Vereinzeln der Riemchen an der Baustelle ist nicht erforderlich

Fabrikat: Tonwerk – Die Klinkermacher®

Format:

Farbe/Artikel:

1. **Eckwinkel Klinkerriemchen**

Eckwinkel in werkseitig geklebter Ausführung aus Klinkerriemchen wie in Hauptposition beschrieben hergestellt, farblich und qualitativ übereinstimmend mit Klinkerriemchen liefern und an Gebäudeecken, Laibungen etc. gem. Hauptposition anbringen.

Fabrikat: Tonwerk – Die Klinkermacher®

Format:

Farbe/Artikel

1. **Läuferwinkel Klinkerriemchen**

Läuferwinkel in werkseitig geklebter Ausführung aus Klinkerriemchen wie in Hauptposition beschrieben hergestellt, farblich und qualitativ übereinstimmend mit Klinkerriemchen liefern und an Gebäudeecken, Laibungen etc. gem. Hauptposition anbringen.

Fabrikat: Tonwerk – Die Klinkermacher®

Format:

Farbe/Artikel